Акт о браке
ООО «Ромашка»
Цех № 2, участок сборки
Утверждаю: главный инженер П. П. Петров
Акт о браке
продукции цеха № 2 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 7
При приёмке партии кронштейнов КР-14 в количестве 240 штук, изготовленных 15 ноября 2026 года по заказу № 318, контролёр ОТК выявил 18 штук с непроваром сварного шва и смещением отверстия на 2 мм относительно чертежа.
Продукция не соответствует чертежу КР-14 и требованиям ГОСТ 14771-76 к сварному шву. Брак исправимый: 18 штук направлены на переварку шва и пересверловку отверстия.
Причина — сбой программы сварочного полуавтомата после замены кассеты с проволокой и отсутствие контрольной промерки первой детали смены. Виновные лица: наладчик А. С. Смирнов, мастер участка И. И. Иванов.
Прошу переварить шов и пересверлить отверстия на 18 кронштейнах до 20 ноября 2026 года, провести контрольную промерку первой детали каждой смены и внести в журнал наладки запись о замене кассеты.
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