# Акт визуального и измерительного контроля

Объект: каркас склада, оси А–Г

Шифр чертежей: 24-КМ, листы 3–17

Контроль выполнил: инженер по неразрушающему контролю

С. С. Сидоров, удостоверение № 77-1142

# Акт визуального и измерительного контроля

## сварных соединений металлоконструкций

30 октября 2026 г. № 12-ВИК

Предъявлены к контролю сварные соединения стыков колонн и балок в осях А–Г, всего 84 соединения. Швы выполнены по ГОСТ 14771-76, катет 6 мм, категория шва по проекту — вторая.

Визуальный контроль выполнен с лупой ЛП-1-4х, измерительный — штангенциркулем ШЦ-I-125-0,1, поверенным до 12.02.2027, и шаблоном сварщика УШС-3. Проверены: наличие клейм, размеры катета, смещение кромок, подрезы, поры, трещины, прожоги.

Дефектов, недопустимых по проекту и ГОСТ 14771-76, не выявлено. Соединения допускаются к дальнейшим работам.

Приложение: схема контроля на 2 л. в 1 экз.

| Контролёр Инженер по неразрушающему контролю ____________ / С. С. Сидоров / | undefined Ведущий инженер технадзора ____________ / А. А. Орлов / |
| --- | --- |