Акт визуального и измерительного контроля сварного соединения
Объект: участок трубопровода поз. 3, оси А–Б
ООО «Ромашка»
Сварщик: Петров П. П., шифр 017
Акт визуального и измерительного контроля сварного соединения
стык № 14, трубопровод Ду 108 × 6
16 ноября 2026 г. № 27-ВИК
К контролю предъявлено сварное соединение № 14 по журналу сварки: труба 108 × 6 мм, сталь 20, стык выполнен сварщиком Петровым П. П. (шифр 017) по чертежу КМ-12.
Выполнен визуальный осмотр и измерения: смещение кромок 1,5 мм при допуске 2 мм, усиление шва 2 мм, подрезы и поры не обнаружены.
Заключение: стык годен по результатам визуального и измерительного контроля.
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