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В соответствии с наряд-заказом № 112 от 10.11.2026 выполнен визуальный и измерительный контроль сварного соединения № 14-С3 (заказ № 2026-118, чертёж 118-04-00, партия металла № 4571). Контроль выполнен согласно РД 03-606-03 и технологической карте сварки ТК-04.
Объёмы контроля: 100 % длины шва — 1 240 мм, 12 поперечных сечений, 8 точек измерения катета шва.
Средства контроля: лупа 4-кратная, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 (поверка до 12.03.2027), шаблон сварщика УШС-3, металлическая линейка.
При контроле выявлены следующие дефекты: подрез по границе шва на участке 210–260 мм, глубина 0,8 мм, длина 50 мм; незначительная волнистость шва без превышения нормы.
Заключение: дефект в виде подреза превышает допустимую глубину по п. 6.2.8 РД 03-606-03. Соединение подлежит исправлению и повторному контролю. Остальные параметры соответствуют требованиям чертежа 118-04-00.
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